ГОУ Гимназия №1505

Проект делали:   Шигарова Екатерина (руководитель проекта)

Торосян Надежда (участник проекта)

Консультант проекта: Ноздрачёва Анна Николаевна

г. Москва 2008г.

Мы попробовали вырастить кристаллы медного купороса при разных температурных режимах.

- Первый кристалл мы растили при комнатной температуре 23 0С.

- Второй кристалл мы попытались вырастить на балконе при перепаде температур от 00С до 130С.

- Третий кристалл мы растили методом охлаждения раствора. Приготавливали насыщенный раствор при комнатной температуре (230С), выносили его на балкон (30С) и опускали в него затравку.

Техника безопасности.

Медный купорос является ядовитым веществом. Поэтому, работая с ним, необходимо исключить попадание данного вещества в пищу.  Готовить растворы лучше всего в резиновых перчатках.

1.Введение.

Многие природные кристаллы, которые мы можем увидеть в минералогических музеях, образуются из горячих водных растворов. Примером может служить изумруд. Но иногда на поверхности земли создаются такие условия, при которых происходит образование кристаллических веществ в холодных насыщенных водных растворах.  Иногда так образуются очень красивые кристаллы (Гипс- СаSO4*2H2O, галит- NaCl, Флюорит- СаF2). В данном проекте мы попытаемся в домашних условиях вырастить из насыщенного водного раствора кристаллы медного купороса СuSO4*5Н2О при разных температурных условиях.

В природе CuSO4х5H2O встречается в зонах окисления медно-рудных месторождений в виде минерала халькантита.

Образец из коллекции Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН

2. Приготовление насыщенного водного раствора СuSO4.

Для приготовления раствора мы берем порошок медного купороса чистотой 98%. Данный химикат можно купить в строительных магазинах. Его применяют для обработки строительных поверхностей. Для выращивания кристаллов лучше использовать более чистое вещество. Но это не всегда представляется возможным. Воду мы берем водопроводную, очищенную фильтром, кипяченую. Использование дистиллированной воды не имеет смысла, так как для приготовления раствора мы берем  порошок СuSО4 с 2-я процентами примесей. Насыпаем в чистую стеклянную банку порошок медного купороса на одну четвертую по высоте. Заливаем порошок горячей водой и размешиваем. Образуемый раствор имеет глубоко насыщенный ярко голубой цвет. Затем переливаем раствор в другую стеклянную емкость. Оставляем раствор на три дня, не закрывая банку крышкой. Раствор остывает и становится перенасыщенным, так как при уменьшении температуры раствора в нем может раствориться меньшее количество вещества, чем в горячем. Одновременно на дне банки выпадает осадок в виде белых хлопьев, образующийся из-за того, что исходное вещество было не чистым. Аккуратно сливаем чистый раствор в другую емкость, оставляя осадок в банке. Мы получили насыщенный раствор медного купороса, пригодный для выращивания кристаллов.

3. Выращивание затравок.

Готовый раствор медного купороса наливаем тонким слоем на блюдце. Вода с поверхности раствора испаряется. Раствор становится перенасыщенным, и на дне блюдца образуются маленькие кристаллы ярко голубого цвета, размером до 3 мм, имеющие призматическую форму.

Выбираем несколько наиболее крупных кристаллов. Кладем их в низкую емкость с широким горлом и наливаем туда наш раствор. Благодаря большой поверхности испарения, наши затравки быстро увеличиваются в размерах.  За пять дней затравка вырастает до размера в 16 мм (длинна наибольших граней кристалла по 9 мм). Из-за быстрого испарения раствора возможно выпадение мелких кристаллов на грани затравок. Для выращивания монокристалла необходимо очистить грани. В этом случае мы очищали грани затравок простым удалением кристаллов-паразитов, обламывая их вершины.

Затравки, выращенные в плоской чашке.

| Три затравки. Монокристалл, сросток из двух кристаллов и сросток из трех кристаллов. | Яма на нижней грани затравки. Из-за того, что затравки лежат на дне банки, насыщенный раствор не поступает к нижней части кристалла, рост его происходит только сверху и по краям. |
| --- | --- |

4. Выращивание кристалла при комнатной температуре (230С).

Мы взяли одиночный кристалл - затравку, обвязали его тонкой леской и подвесили в центре банки с насыщенным водным раствором медного купороса.  Вода из раствора испаряется, он становится перенасыщенным и молекулы CuSO4 осаждаются на затравке. Нами замечено, что в растворе плавают очень мелкие кристаллики, которые сверкают гранями при ярком свете. Эти кристаллики, когда достигают определенной массы осаждаются на дне или на верхней грани затравки. Что бы наш кристалл рос чистым, его верхнюю грань приходится каждый день очищать от мелких кристалликов.

Леска постепенно врастает в кристалл. При этом заметно, что нижняя грань растет быстрее, а верхняя – медленнее. Узел лески, который находится на верхней грани, врастает в кристалл последним.

| Друза кристаллов, выросшая на дне банки. | Кристалл на леске. |
| --- | --- |

Нами было также подмечено, что если банку несколько дней не трогать, то раствор начинает кристаллизоваться по краям банки, подымаясь к горлышку и выходя на внешние стенки банки. Для того чтобы это не происходило, лучше каждый день переливать раствор в чисто вымытую банку. Это поможет также избежать осаждения мелких кристалликов на верхнюю грань затравки.

Примерно за 30 дней мы получили кристалл размером 6,2 см. Выросший кристалл прозрачен и имеет достаточно однородную структуру.

| Кристалл на просвет. | Кристалл с подсветкой снизу. |
| --- | --- |

5. Выращивание кристалла на балконе

при колебаниях температуры от 00С до 130С.

Второй кристалл мы попытались вырастить на балконе при  более низких температурах. При этом колебания температуры  на улице в течении суток достигают 10 градусов.

В качестве затравки мы взяли сросток двух кристаллов размером 3,4 см. и обвязав его тонкой леской поместили в банку с раствором. На второй день леска вросла в кристалл. На третий день врос и узелок. Но на четвертый день температура резко поднялась до 130С. Раствор стал ненасыщенным. Кристалл начал растворяться и выпал из лески.

| Размер растворившегося кристалла уменьшился до 2,8 см. | На гранях растворившегося кристалла хорошо видны формы растворения. |
| --- | --- |

Из-за неподконтрольности колебаний уличной температуры было решено попробовать вырастить кристалл методом понижения температуры раствора.

6. Выращивание кристалла методом охлаждения раствора.

Для выращивания кристалла третьим способом мы в качестве затравки взяли монокристалл плоской формы размером 16 мм по большой диагонали.  Насыщенный раствор мы готовили при комнатной температуре (23 0С). Налитый в чистую банку готовый раствор выносили на балкон и опускали в него подвешенную на тонкой леске затравку.

Раствор быстро охлаждался до уличной температуры (около 00C). При этом молекулы CuSO4 интенсивно осаждаются на гранях затравки и кристалл растет. В связи с тем, что охлаждение раствора происходит достаточно быстро, примерно за 20 минут, рост кристалла происходит скачкообразно. Для увеличения скорости выращивания мы приготовили вторую банку с раствором и меняли их. Одна охлаждается с кристаллом на балконе, а другая нагревается в доме. Раствор нагреваемый до комнатной температуры насыщали путем дополнительного растворения в нём мелких кристаллов CuSO4, получившихся при других опытах.

На фотографиях хорошо заметно разница скорости роста разных граней кристалла.

Скорость роста кристалла определяется частотой смены банок с раствором. При этом в кристалле при просвечивании хорошо заметна зональность, образующаяся из-за скачкообразного роста.

7. При выращивании кристаллов разными способами нами было замечены следующие особенности:

- Верхняя грань кристалла вырастает меньше нижней. Это можно объяснить тем, что насыщенный раствор (более тяжелый) опускается в низ, а менее насыщенный после выпадения из него вещества на кристалл поднимается вверх					.

Вывод:  для получения правильного по форме кристалла необходимо        постоянное перемешивание раствора.

2. Если кристалл растет скачкообразно, то он получается непрозрачный,   зональный   и трещиноватый.

Вывод: для получения кристалла хорошего качества необходимо создание постоянных условий роста, т.е раствор должен быть постоянно слегка перенасыщенным. Это лучше достигается методом испарения. Если необходимо быстро вырастить кристалл любого качества, то быстрее будет использовать метод охлаждения раствора.

- Колебания температуры раствора сильно сказываются на процессе роста кристалла. При увеличении температуры раствора кристалл начинает растворяться.

Вывод: у медного купороса прямая зависимость растворимости от температуры (при более высокой температуре растворимость больше). Можно выращивать кристалл и при низких температурах (около 0 0С), но необходимо избегать ее колебания.

На некоторых гранях кристаллов видны следы роста.

8. Список используемой литературы:

- Шаскольская М.П. «Кристаллы» Изд. Наука 1978г.

- Шаскольская М.П. «Очерки о свойствах кристаллов» Изд. Наука 1987г.

- Штрюбель Г. Циммер З.Х. «Минерало-геологический словарь» Изд. Недра 1987г.

- Смит Г. «Драгоценные камни» Изд. Мир 1980г.

- Ольгин О. «Опыты без взрывов»

- Китайгородцев А.И. «Кристаллы»